Supplemental Table 1. Comparison of physicochemical characterization of bulk tangled (t)MWCNT and rigid (r)MWCNT. ND, not determined.

|  | tMWCNT | rMWCNT |
| --- | --- | --- |
| Source | Helix, Inc. | Mitsui, Inc. |
| Trace metals (ICP-MS)1,2 Ni Fe | 0.34% ND | <0.02% 0.32% |
| Avg. Diameter (TEM)1,2 | 30-50 nm | 49 + 13.4 nm (SD) |
| Length (TEM, SEM)1,2 | 0.3-50 µm | 3.86 + 1.94 µm (SD) |
| BET Surface Area1,3 | 109 m2/g | 26 m2/g |
| Zeta potential2,4 | 9.2 mV | -11 mV |
| Static Bending Ratio5 | Db = 0.162 + 0.330 (SD) | Db = 0.899 + 0.274 (SD) |

1Ryman-Rasmussen et al., 2009b; 2Porter et al., 2010; 3Mercer et al., 2011; 4Hilton et al., 2016; 5Duke et al., 2017.